## SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:           VERGON PER SALDATURA

# DESCRIZIONE:      prodotti in lega “ecologica”, cioè esente da Piombo, rappresentano una valida alternativa alle tradizionali leghe Stagno /Piombo; composti da materie prime aventi un elevato grado di purezza, sono prodotti con un particolare processo che mantiene inalterato il livello qualitativo in tutte le fasi di lavorazione, garantendo un prodotto finale esente da ossidi e scorie.

IMPIEGO:     trovano l’utilizzo tipico nella saldatura ad onda dei circuiti stampati:

essendo le temperature di fusione maggiori rispetto alla tradizionale lega 63Sn-37Pb, si raccomanda il controllo e l’eventuale  nuova impostazione dei parametri-macchina.

Ps: Doveroso ricordare di rivestire i crogioli o i pozzetti con titanio in modo da evitare il processo di corrosione causato dallo stagno.

LEGA SN96 AG4 LEGA SN96,5 AG3 CU0,5 LEGA SN97 CU3 Temp. di fusione: Temp. di fusione: Temp. di fusione 221 °C. 230 °C. 230/250 ° C.

ANALISI TIPO (%):

Argento (Ag)       da 3,5 a 4                da 2,85 a 3,15                            0,05 max

### Stagno (Sn)         rimanente                rimanente                                  rimanente

#### Piombo (Pb)        0,10 max                    0,10 max                                    0,10 max

#### Antimonio (Sb)   0,10 max                    0,10 max.                                   0,05 max

#### Bismuto (Bi)       0,10 max                    0,10 max.                                   0,10 max

#### Cadmio (Cd)       0,002 max                  0,002 max                                  0,002 max

Rame (Cu)          0,05  max                  da 0,3 a 0,5                                da 2,5 a 3,5

#### Indio (In)             0,05 max                    0,05 max                                    0,05 max

Alluminio (Al)    0,001 max                  0,001 max                                  0,001 max

Arsenico (As)      0,03  max                   0,03  max                                   0,03  max

Ferro (Fe)            0,02   max                  0,02   max                                  0,02   max

Zinco (Zn)           0,001 max                  0,001 max                                  0,001 max